ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЗНАЧЕНИЯ SDR РАБОЧЕМУ ДАВЛЕНИЮ У ТРУБ ИЗ ПВХ И ПОЛИЭТИЛЕНА

| PN | MOP, Мпа | SDR |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПВХ 100 | ПВХ 125 | ПЭ 100 | ПЭ 80 | ПЭ 63 |
| PN 5 | 0,5 | 41 |  | 33 | 26 | 21 |
| PN 6,3 | 0,63 | 33 | 41 | 26 | 21 | 17 |
| PN 8 | 0,8 | 26 | 33 | 21 | 17 | 13,6 |
| PN 10 | 1 | 21 | 26 | 17 | 13,6 | 11 |
| PN 12,5 | 1,25 |  | 21 | 13,6 | 11 | 9 |

SDR – (англ. Standart Dimension Ratio), стандартное отношение размеров.

SDR = Dn/e, где Dn – номинальный наружный диаметр трубы; e – толщина стенки.

МОР, Мпа – максимальное рабочее давление: максимальное давление воды в трубопроводе, допускаемое при постоянной эксплуатации.

PN – класс давления трубы (соответствует МОР).